Гануліч Борис Костянтинович, кандидат технічних наук,доцент, старший науковий співробітник                                                                                                                                                                                        Луцький національний технічний університет                                   ORCID

ganulich borys@lutsk-ntu.com

https//orcid.org/0000-0002-3337-5066

Моделювання квазікрихкого руйнування

Відомо (про це наголошується у всіх роботах з механіки руйнування), що реальні матеріали виявляють у багато разів меншу міцність, ніж можна було б  сподіватися на основі аналізу молекулярних сил. Так, наприклад, скло могло би бути одним із найкращих конструкційним матеріалом: корозійно стійке і міцне, лише алмазним інструментом, чи інструментом із спеціального сплаву можливо зробити подряпину на склі. Проте скло, за звичайних умов абсолютно крихке. На противагу метали і сплави руйнуються пластично, квазікрихко і , також крихко. При розтязі тіла з еліптичним вирізом у напрямі однієї з осей еліпса  напруження , що виникають  у вершині еліпса, визначаються формулою [1]

σ=σy(1+2a/b) ,                                             (1)

де σy – рівномірні напруження, що діють далеко від еліптичного вирізу;             a, b – півосі еліпса, а – вздовж ох, в – у напрямі оу.

Із формули (1) видно, що при b0 (рівнозначно еліпс перетворюється у тріщину) напруження є нескінченно великими. Отже, наявність у матеріалі тріщин, чи інших тріщино подібних дефектів зумовлює міцність у багато разів меншу від теоретичної.

Розв’язки  задач про знаходження напружень і переміщень в околі вершини тріщини (ВТ) вперше отримав Віггард.  Він показав, що безпосередньо біля ВТ напруження описуються залежністю

σ=K1(2πr)-12Y(r,θ),                                                           (2)

де   K1- коефіцієнт інтенсивності напружень, прямо пропорційний  параметру навантаження;  r – віддаль від ВТ;  Yr,θ – безрозмірна тарувальна функція, яка у кожній окремій задачі визначається геометрією тріщини, геометрією тіла і способом прикладання навантаження.  У лінійній механіці руйнування за критерій крихкого (квазікрихкого) руйнування приймається критичне значення K1=K1c, яке називається в’язкістю руйнування або тріщиностійкістю в умовах відриву.

Найвагомішу роль у вирізненні квазікрихкого руйнування від абсолютно крихкого відіграє пластична зона біля ВТ, де відбувається релаксація напружень, тобто зменшення їх від нескінченно великих, як це передбачують формули (1) і (2).

На основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні руйнування показано [2,3] , що тріщиностійкість металу можна визначити за формулою

K1c=E3h0 ,                                                            (3)

де Е- модуль Юнга, h0 -  висота нерівностей (шороховатостей) поверхні злому, причому глибина пластичної зони рівна h0.

Отже, вивчення релаксаційних закономірностей у ВТ при квазікрихкому руйнуванні є необхідністю, що може передбачати тріщиностійкість матеріалу.  У роботах [4-12] відмічається, що у багатьох випадках  первинні пластичні деформації локалізуються у двох симетричних відносно площини тріщини смугах плинності, які виникають раптово і мають при цьому скінченну обмежену знизу довжину. Таку особливість появи пластичних деформацій у вигляді смуг плинності неможливо описати у рамках класичних теорій пластичності. Тому у статтях [7,8,12] пропонується новий підхід до опису появи первинних пластичних деформацій у вигляді окремих смуг плинності – смуг Людерса. Зокрема, у [12] на основі запропонованого нового підходу отримано загальний вид функції напружень Ері [1] і, відповідно, напружень, що передують появі смуг плинності біля вершини тріщини, тобто описується напружений стан, що визначає квазікрихке руйнування.

При поясненні  експериментально спостережуваного масштабного фактору зменшення тріщиностійкості [13,14] напруження у пластичній зоні апроксимуються параболою, що проходить через три точки А(nrпл,σ1),      В((n-12)rпл,σ0), C ((n-1)rпл,σ2), де  2nrпл- діаметр зразка,     σ0, σ1,σ2 – напруження , що вираховуються на основі діаграми розтягу зразка із даного матеріалу. При розрахунку вкладу енергії деформації зони пластичності у загальні енергетичні затрати квазікрихкого руйнування пропонується  σ0,σ1,σ2 замінити на теоретично розраховані [15],  а саме:

σut=16k+1k2Eρr  ,      τut= k+1k2Gρλ  ,   εut=16k+1Eρr,                            (4)

де : σut- теоретична міцність за відриву, τut – теоретична міцність при зсуві ,   εut- гранична деформація за відриву, Е – модуль Юнга, G – модуль зсуву, ρ – густина, r – питома теплота пароутворення,  λ – питома теплота плавлення, k=3 для Al, Fe, Cu,Ni, k=2 для Zn, k=20 для Pb. Останнім часом зацікавленість до експериментальних досліджень тріщиностійкості металів дещо знижується, тому що як показано, зокрема, у роботі [16], залишковий ресурс при втомному навантаженні складає менше 5% початкового при зародженні втомної тріщини. Проте вивчення квазікрихкого руйнування є актуальним, оскільки дозволяє визначати напрями досліджень для створення високоміцних конструкційних матеріалів. Слід також зауважити, що середовище, у якому використовується певна конструкція може змінювати пружні, отже і міцнісні характеристики металу [17].

- Timoshenko S.P. and Goodier J,N. Theory of Elasicity. –New York: McGraw-Hill,1970. - 576 p.

- Ganulich B.K., Tymoshcook V.M., Golian O.M. Assessing the power loss under quasi-brittle fracture based on X-ray investigation of the new surface.// Materials Science. .- 09.05.2020.- 55 (4), p. 509-513.

- Гануліч Б.К., Тимощук В.М., Голіян О.М. Оцінювання енергетичних затрат за квазікрихкого руйнування на основі рентгенографічних досліджень новоутвореної поверхні //Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. – 55, №4-.С.47-50.

- Гануліч Б.К. Напружений стан м’якого прошарку в умовах плоскої та осесиметричної деформацій//Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2023. - №6. – С.78-82.

- B.K. Hanulich. Stress State of a Soft Interlayer under Conditions of Plane and Axisymmetric Strains. //Journal: Materials Science. –59(6). – p.239- 243. DOI: 10.1007/s11003-024-00841-3.

- .Ganulich B.K., Pokhmursky V.I. On Stress Relaxation at the Tip of a Crack under Normal Tension // Defect Assessment in Components Fundamentals and Applications. – European Symposium on Elastic-Plastic Fracture Mechanics, Freiburg - 1991.- Mechanical Engineering Publications, London, pp.55-63.

- B.K. Ganulich //. To calculate the general yield strength of bodies under the conditions of plane deformation //Materials Science. .- 11.1983.- 18 (1), p. 111-113.

- B.K. Ganulich. Stress relaxation around the Original Paper.- Strength of materials.- . 09.1988.- 18 (5), p.194-199.

- Гануліч Б.К. Про релаксацію напружень біля вершини тріщини відриву в металічних матеріалах//Проблеми міцності. – 1994. -№3. – С.37-42.

- Гануліч Б.К. Про розвиток пластичних деформацій у локальних шарах плинності//Проблеми міцності. – 1988. -№3.- С.73-76.

- B.K. Ganulich. On relaxation of stresses near the tip of a separation crack in metallic      materials.// Strength of materials.- 1994.-26 (3), p.194-199.

- .Hanulich B.K. Determination of limiting load when reaching the metal yield under plane deformation. // Materials Science. - 2025.- No.4-  p.61-66.

- I.P. Gnyp, V.I. Pokhmurskii, B.K. Ganulich. Assessing the correctness and possibility of using the soft layers technique.// Materials Science. Original Paper- 03.1979.- 15 (2), p. 129-133.

- B.K. Ganulich, I.P. Gnyp, V.I. Pokhmurskii   Contact strengthening of soft layers .- Materials Science  Original Paper.- 05.1982.- 17 (3), p. 261-265.                                                  16.Hanulich B.K. Determination of limiting load when reaching the metal yield under plane deformation. // Materials Science. - 2025.- No.4-  p.61-66.

15.  B.K. Ganulich, Y.L Ivanytskyi, V.М. Boiko, R.О. Shyshkovskyi. Evaluation of the theoretical      strength of metals and experimental verification// Materials Science .- 02.2020.- 56 (4), p. 454-460. DOI:10.1007/s11003-021-00450-4                                                                                                                                   16. B.K. Ganulich, L.M. Bilyi, V.E. Ryabtsev, М.I .Voitsekhovskii. Corrosion--Mechanical Stability of 28Kh2MFBD Steel in a 3% Aqueous Solution of Sodium Chloride.//Materials Science .- Original Paper.- 07.1990.-25 (4),p. 396-399.                                                                                           17. B.K. Ganulich. A method for measuring the changes in shear modulus due to the      adsorption effect of liquids.- Materials Science. - Original Paper. - 09.1987.-22 (1) p.137-140.